적용별 규격비교 (KS-B-0845 : ASME sec V.)

구 분	KS - B- 0845	ASME sec V.
적용범위	강 용접부의 방사선투과시험 방법 및 사진의 등급 분류 방법	방사선투과검사 (Art.1 일반요건과 더불어 사용되어야 한다.)
투과도계	선형. 시험되어지는 재질의 약어로서 표시되어 있음. 예) C/S : F02, S/S : S02, AL : A02 등으로 표기	[유공형] 시험되어지는 재료와 동일한 재질로 만들며, 두께는 시험편 두께의 2%에 해당하는 두께이고, 1T구멍은 투과도계 두께와 동일하고, 2T구멍은 1T의 2배, 4T는 1T의 4배로 되어있음. [선 형] 유공형과 동등한 감도를 나타낼 수 있는 선형 투과도계를 선택하여 사용할 수 있다.
투과도계 선 정	*투과두께에 상응하는 투과도계 선정 투과두께 사용되어지는 투과도계 20mm 이하 F02 10 ~ 40mm F04 20 ~ 80mm F08 40 ~ 160mm F16 80 ~ 320mm F32	공칭단벽 두께 범위에 해당하는 ASME sec V. Art.2 table T-276에 따라 선정. 예) 두께 20mm의 투과두께에 해당하는 투과도계는 유공형 #25번으로서 2T구멍이 식별되어야 한다.
투과두께 선 정	용접이음의 형태에 따라 제시되어지는 투과두께 표를 참조하여 선정하는데 기본적으로 한쪽 덧살을 2mm로 하여 산정 함.	공칭두께와 참조규격에 허용된 최대값(ASME sec Ⅷ. Div.1 UW-35)을 초과하지 않는 용접 덧붙임 허용 높이를 합한 값으로 한다.
계조계, Shim	2가지가 있으며, 한쪽 덧살일 경우는 Ⅰ형, 양쪽 덧살일 경우는 Ⅱ형을 사용한다.	투과도계 밑에 용접 덧살을 보정하기 위해 사용하며, 동일한 재질로서 투과도계 3면이 보일 수 있는 크기로 만들어져야 한다.
투과사진 농 도	투과두께 50mm이하 : 1.0이상 3.5 이하 투과두께 50mm초과 100mm이하 : 1.5이상 3.5 이하 투과두께 100mm초과 : 2.0 이상 3.5 이하	X선 검사 : 최저 1.8, 최대 4.0 □선검사 : 최저 2.0, 최대 4.0 Shim을 사용할 경우에는 -15% 범위를 벗어나지 않도록 주의하여야 한다.
사진의 감도	투과도계 식별도 (식별되는 투과도계의 최소선지름/투과두께)x100%	유공형 투과도계에서 식별되어지는 구멍으로 판단.
요구되는 감 도	보통급 : 투과두께에 관계없이 2.0% 이하 특 급 : 투과두께 100mm이하는 1.5% 이하 투과두께 100mm초과는 1.3% 이하	표준 품질등급
		품질등급	투과도계 두 께	식별되야 하는 최소구멍	등가감도 %
		2-1T	시편두께의 2 %	1T	1.4
		2-2T		2T	2.0
		2-4T		4T	2.8
		특수한 품질등급
		1-1T	시편두께의 1 %	1T	0.7
		1-2T		2T	1.0
		4-2T	시편두께의 4 %	4T	4.0
판 정	나타난 결함의 종류별로 종을 분류하고, 종별로 평가하여 등급분류를 함. 다만, 발주자가 합부등급을 요구할 경우에는 요구사항에 맞춰서 판정함.	전수검사 : ASME sec Ⅷ. Div.1 UW-51 발췌검사 : ASME sec Ⅷ. Div.1 UW-52에 따라 판정함.