결함별 규격비교 (KS - B - 0845 : ASME sec Ⅷ. Div.1 UW51)

결함종류	구 분	KS - B - 0845				ASME sec Ⅷ. Div.1 UW51
Porosity (기 공)	판정방법	결함의 길이를 점수로 환산한 후 등급으로 분류				결함의 길이를 측정하여 합부 결정
		결함길이	1.0이하	1.0~2.0	2.0~3.0
		점 수	1	2	3
		3.0~4.0	4.0~6.0	6.0~8.0	8.0초과
		6	10	15	25
	합부기준	모재두께 10mm까지 10~25mm 25~50mm 1급 : 1점 2점 4점 2급 : 3점 6점 12점 3급 : 6점 12점 24점 4급 : 3급 이상의 점수를 갖는 것 * 결함의 긴길이가 모재두께의 ½초과시 4급				* 검사체 두께가 2＆이하인 경우 Random : ¼t 나 5/32＆중 작은 것. Isolated : ⅓t 나 ¼＆중 작은 것. Linear : 용접길이 12t 내에서 결함의 합이 t 보다 작아야 한다. Cluster : 1＆ 또는 2t 중 작은것.
	예 제	20mm 두께의 검사체의 판독범위내에 1.5mm짜리 기공 2개, 2.1mm 기공 1개가 있을 경우.
	판 정	7점으로서 3급 불합격				결함의 분류는 Random으로서 5mm나 3.97mm중 적은 것으로 적용함으로 합격.
Slag Inclusion (슬래그 혼입)	판정방법	모재두께에 따른 결함의 길이로서 등급분류				결함의 길이를 측정하여 합부 결정
	합부기준	모재두께 12mm이하 12~48mm 48mm 초과 1급 : 3mm t의 ¼ 이하 12mm 2급 : 4mm t의 ⅓이하 16mm 3급 : 6mm t의 ½ 이하 24mm 4급 : 결함의 길이가 3급보다 긴 것.				t가 ¾＆ 이하일 때 : ¼＆ t가 ¾＆~ 2¼＆까지 : ⅓t t가 2¼＆fmf 초과할 때 : ¾＆
	예 제	20mm 두께의 검사체 판독범위 내에 5.5mm길이의 슬래그 혼입이 1개가 있을 경우.
	판 정	모재두께의 ⅓ 이하이므로 2급 합격				모재두께의 ⅓ 이하이므로 합격
Lack of Fusion (융합불량) Incomplete - Penetration (용입부족)	판정방법	모재두께에 따른 결함의 길이로서 등급분류				결함의 길이를 측정하여 합부 결정
	합부기준	슬래그혼입의 합부기준에서 측정된 길이에 계수 2를 곱한 길이로 결함길이를 산정함.				판독범위내에 용입부족, 융합불량이 존재하면 무조건 불합격.
	예 제	20mm두께의 검사체의 판독범위네에 4mm짜리 용입부족이 1개 있을 경우
	판 정	결함의 길이를 8mm로하여 판정함으로 3급 불합격				무조건 불합격
Crack (균 열)	판정방법	결함의 종류가 균열인지 여부 확인				결함의 종류가 균열인지 여부 확인
	합부기준	균열로 판정되면 길이에 관계없이 4급판정.				판독범위내에 균열이 존재하면 무조건 불합격
	예 제	20mm 두께의 검사체의 판독범위 내에 3mm짜리 균열이 있을 경우.
	판 정	길이에 관계없이 4급 불합격				무조건 불합격