◎ 각종 비파괴검사법의 비교

검사방법	기본원리	검사대상 및 적용	특 징
방사선투과검사 (RT)	투과성 방사선을 시험체에 조사하였을 때 투과한 방사선의 강도의 변화 즉 건전부와 결함부의 투과선량의 차에 의한 필름상의 농도차로부터 결함을 검출.	용접부, 주조품 등의 내 외부 결함 검출	반영구적인 기록가능 거의 모든재료에 적용가능, 표면 및 내부결함 검출가능, 방사선 안전관리 요구.
초음파탐상검사 (UT)	펄스반사법 시험체 내부에 초음파 펄스를 입사시켰을 때 결함에 의한 초음파 반사신호의 해독	용접부, 주조품, 압연품, 단조품 등의 내부 결함 검출, 두께측정	균열에 높은감도, 표면 및 내부결함 검출가능, 높은 투과력, 자동화 가능
자분탐상검사 (MT)	자기 흡인작용 철강재료와 같은 강자성체를 자화시키면 결함누설자장이 형성되며, 이 부위에 자분을 도포하면 자분이 흡착	강자성체 재료(용접부, 주강품, 단강품등)의 표면 및 표면직하 결함 검출	강자성체에만 적용가능, 장치 및 방법이 단순, 결함의 육안 식별이 가능, 비자성체에는 적용불가, 신속하고 저렴.
침투탐상검사 (PT)	침투작용(모세관, 지각현상) 시험체 표면에 개구해 있는 결함에 침투한 침투액을 흡출시켜 결함지시 모양을 식별	용접부, 단조품등의 비 기공성 재료에 대한 표면 개구 결함 검출	금속, 비금속등 거의 모든 재료에 적용 가능, 현장적용이 용이, 제품의 크기 형상 등에 크게 제한 받지 않음.
와류탐상검사 (ECT)	전자유도작용 시험체 표층부의 결함에 의해 발생한 와전류의 변화 즉, 시험코일의 임피던스 변화를 측정하여 결함식별	철강, 비철재료의 파이프, 와이어 등의 표면 또는 표면근처의 결함 검출, 박막두께측정, 재질식별 등	비 접촉탐상, 고속탐상, 자동탐상 가능, 표면결함검출 능력우수, 표피효과, 열교환기 튜브의 결함탐지
누설검사 (LT)	압력차, 유체흐름 암모니아, 할로겐, 헬륨등을 시험체 용기내 혼입과 시험체 표면에서 검출기에 의한 누설의 존재, 누설개소 또는 누설량을 검출	압력용기, 석유 저장탱크, 파이프라인 등의 누설탐지.	미세균열의 성장유무, 회전체 이상진단 등의 모니터링화 가능, 카이져 효과, 소성변형 및 전위를 위한 에너지 필요. 불연속의 정적거동은 탐지 불가
음향방출검사 (AE)	음향방출 고체가 소성변형 또는 파괴하는 경우 전위, 균열등의 결함발생이나 성장에 수반하여 변형에너지의 해방과 함께 발생하는 탄성파를 검출하고 그 발생수, 신호강도로부터 재료내부의 동적거동을 비파괴적으로 평가	금속재료, 복합재료, 압력용기 등의 재료내부의 동적거동 파악에 의한 건전성 평가, 회전체 이상진단, 잔여수명평가 등 재료특성 평가	비파괴검사의 가장기본, 검사의 신뢰성 확보가 어려움. Bore-scope나 Fiber-scope 및 TV촬영기 등에의한 파이프 내면 정밀 탐상, 광파이버를 이용한 고 정밀도의 내시경 검사 가능.
육안검사 (VT)	인간의 시각작용 인간의 시각에 의한 시험, 시험체 표면에 나타나는 결함이나 손상등을 직접 또는 쌍안경, 확대경 등의 광학기기를 이용하여 육안으로 관찰	모든 비파괴시험 대상체의 이상(결함의 유무, 형상의 변화, 광택의 이상이나 변질, 표면거칠기 등)유무를 식별하며, 취약부의 선정에도 활용	표면상태에 따라 방사율의 편차가 크기 때문에 결함검출시 편차가 생기지 않도록 배경잡음, 전파경로에서 흡수 산란의 영향을 제거할 필요가 있음
적외선검사 (IRT)	적외선에너지 변화 시험체 표층부에 존재하는 결함이나 접합이 불완전한 부분에서 방사된 적외선을 검지하고 적외선에너지의 강도 변화량을 전기신호로 변환하여 결함부와 건전부의 온도정보의 분포패턴을 열화상으로 표시하여 결함을 탐지	각종 재료표면 결함의 고감도 검출, 철근 콘크리트의 열화진단, 강도측정, GFRP등 복합재료의 내부결함 검출, 열탄성효과에 의한 응력측정	방사선 투과검사가 곤란한 검사대상에 유리 (납과 같이 비중이 높은 재료에 적용)
중성자투과검사 (NRT)	투과성 방사선으로 중성자선을 이용하여 시험체의 재료결함, 용접불량등에 의한 밀도분포나 두께의 이상을 투과방사선량차 정보로부터 결함을 검출	원자로 연료재료의 사용전, 후의 검사, 우주 항공기 부품등의 품질검사, 두꺼운 금속재의 용기나 구조물 내부에 존재하는 경수소 화합물의 검출